СТНДАРТ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

З'ЄДНАННЯ та ПЕРЕсічення ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

##### Загальні технічні умови

СОУ 45.020-00034045-002:2007

Видання офіційне

Київ

2007

Передмова

1 Розроблено: Державне підприємство "Науково-конструкторське, технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці"

Розробники: В. Говоруха, канд. техн. наук (керівник розробки), В. Старух, А. Татуревич

2 Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства транспорту та зв’язку від 28.12. 2007 р., № 636-ц.

3 Уведено вперше

4. зареєстровано: Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24.01.2008 за № 32595752/1702

____________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить  Укрзалізниці

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково                                на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Головного управління              колійного господарства Укрзалізниці

ЗМІСТ

|  | Стор. |
| --- | --- |
| 1 Сфера застосування | 1 |
| 2 Нормативні посилання | 1 |
| 3 Класифікація | 7 |
| 4 Загальні технічні вимоги | 8 |
| 4.1 Характеристики | 8 |
| 4.2 Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів | 8 |
| 4.3 Виготовлення | 11 |
| 4.4 Складання | 15 |
| 4.5 Комплектність | 20 |
| 4.6 Маркування | 20 |
| 4.7 Пакування | 26 |
| 5 Вимоги безпеки | 28 |
| 6 Вимоги охорони довкілля, утилізація | 30 |
| 7 Правила приймання | 31 |
| 8 Методи контролювання | 40 |
| 9 Транспортування та зберігання | 45 |
| 10 Вказівки щодо експлуатування | 46 |
| 11 Гарантії виробника | 47 |
| Додаток А Перелік засобів вимірювальної техніки, інструменту та оснащення, необхідних для контролювання і випробування | 48 |
| Додаток Б Бібліографія | 50 |

Стандарт Державної адміністрації залізничного

транспорту України

____________________________________________________________________

З'ЄДНАННЯ та ПЕРЕсічення ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ.

Загальні технічні умови

СОУ 45.020-00034045-002:2007

Чинний від ________________

1 сфера застосування

Цей стандарт установлює загальні вимоги до виготовлення, складання, приймання, методів контролювання, транспортування і зберігання з'єднань та пересічень залізничних колій, їх вузлів та деталей (далі – вироби), що призначені, в залежності від їх технічних характеристик та конструктивних особливостей, для укладання на головних, станційних та під’їзних коліях залізниць України, на яких рухомий склад з осьовим навантаженням до 250 кН експлуатується відповідно до "Правил технічної експлуатації залізниць України" [1].

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України від 05.03.98 № 187/98-ВР Про відходи

Закон України від 25.06.91 № 1264-ХІІ зі змінами 	Про охорону навколишнього природного середовища

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3910-1999 (ГОСТ 17.9.1.1-1999)	 Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

_________________________________________________________________________________________________________

Видання офіційне

ДСТУ 4738:2007 / ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений (ЄСКД. Правила внесення змін)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСКЗС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.002-84 	ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление,  зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Устаткування виробниче. Захисні огорожі)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розташування та обслуговування)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 17.0.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения (Охорона природи. Екологічний паспорт промислового підприємства. Основні положення)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів по складу)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

(Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры (Шрифти для написів, що наносяться методом гравірування. Виконавчі розміри)

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры (Шрифти для засобів вимірювань і автоматизації. Нарисні і основні розміри)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 610-72 Масла осевые. Технические условия (Мастила осьові. Технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, із спеціальною обробкою поверхні із вуглецевої якісної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия (Виливки з ковкого чавуну. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки (Чавун з пластинчатим графітом для виливок. Марки)

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний (Болти, гвинти і шпильки. Механічні властивості і методи випробувань)

ГОСТ 1759.5-87 (ИСО 898-2-80) Гайки. Механические свойства и методы испытаний (Гайки. Механічні властивості і методи випробувань)

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90о. Технические условия (Кутники перевірні 90º. Технічні умови)

ГОСТ 5279-74  Графит кристаллический литейный. Технические условия (Графіт кристалічний ливарний. Технічні умови)

ГОСТ 5420-74	Графит скрытокристаллический. Технические условия (Графіт прихованокристалічний. Технічні умови )

ГОСТ 7370-98 Крестовины железнодорожные типов Р75, Р65 и Р50. Технические условия (Хрестовини залізничні типів Р75, Р65 і Р50. Технічні умови)

ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски (Поковки сталеві штамповані. Допуски, припуски і ковальські напуски)

ГОСТ 8026-92	Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки перевірні. Технічні умови)

ГОСТ 8479-70	Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (Поковки із конструкційної вуглецевої і легованої сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8908-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов (Основні норми взаємозамінності. Нормальні кути і допуски кутів)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Бринеллем)

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 9960-85 Рельсы остряковые. Технические условия (Рейки гострякові. Технічні умови)

ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями. Типи)

ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання високолегованих сталей з особливими властивостями. Типи)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированой стали. Технические условия (Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої і легованої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 16272-79	Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия (Плівка полівінілхлоридна пластифікована технічна. Технічні умови)

#### ГОСТ 18232-83 Рельсы контррельсовые. Технические условия (Рейки контррейкові. Технічні умови)

ГОСТ 18267-82	Рельсы железнодорожные типов Р50, Р65 и Р75 широкой колеи, термообработанные путем объемной закалки в масле. Технические условия (Рейки залізничні типів Р50, Р65 і Р75 широкої колії, термооброблені шляхом об'ємного загартування в оливі. Технічні умови)

#### ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия (Мастило гарматне. Технічні умови)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 24182-80 Рельсы железнодорожные широкой колеи типов Р75, Р65 и Р50 из мартеновской стали. Технические условия (Рейки залізничні широкої колії типів Р75, Р65 та Р50 з мартенівської сталі. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положення (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки (Основні норми взаємозамінності. ЄСДП. Поля допусків і рекомендовані посадки)

ГОСТ 28370-89 Крестовины сборные марок 1/11 и 1/9. Основные размеры (Хрестовини збірні марок 1/11 і 1/9. Основні розміри)

ГСТУ 32.0.10.020-97 Стандартизація та сертифікація  на  залізничному транспорті. Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України

НПАОП 00.0-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-3.10-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та  інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних та металообробних виробництв

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

НПАОП 63.21-1.22-90 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ТУ У 14.2-1194-97 Рейки вістрякові типів ОР50 і ОР65 з вуглецевої та низьколегованої сталі

ТУ У 14.2-1199-97 Рейки залізничні нетермооброблені та поверхнево-загартовані, проконтрольовані ультразвуковим методом в зоні, обмеженій товщиною шийки

ТУ У 14.2-1226-99 Рейки типів Р50 і Р65 нетермозміцнені з низьколегованої сталі для залізниць широкої колії

ТУ У 27.1-00190319-1309-2003 Профіль гарячекатаний гальмових шин вагонних сповільнювачів

ТУ У 27.1-26524137-1345-2006 Вістряки стрілочних переводів типів ОР65 і ОР50 з приварними рейками

ТУ У 27.3-26524137-1342-2006 Хрестовини та сердечники з приварними рейковими закінченнями типів Р65, Р50 та UIC60

ТУ У 35.2-30268559-150:2007 Стики рейок типу Р65 колії і стрілочних переводів, виконані алюмінотермітним зварюванням

ТУ У 35.2-30268559-151-2004 З’єднання і перетинання залізничних колій. Технічні умови

ТУ У 35.2-30268559-173-2005 З’єднання і перетинання залізничних колій. Технічні умови

ТУ У 322.4.392-96 Дріт сталевий обміднений зварювальний

ТУ У 322.00190319-1122-93 Рейки залізничні широкої колії типів Р75, Р65 та Р50, термічнооброблені шляхом поверхневого загартування головки рейки з індукційного нагріву

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 № 239, зареєстровано Мін’юст України 29.08.96 № 488/1513

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР, 1973

Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 за № 45 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 24.06.94 за № 136/345

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом МОЗ України від 10.12.93 № 241, зареєстровано Мін’юст України 22.12.93 № 194

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256, зареєстровано Мін’юст України 30.03.94 № 51/260

3 Класифікація

3.1 Вироби класифікуються за видом:

- переводи стрілочні одиночні (звичайні, однобічні, різнобічні, симетричні тощо);

- переводи стрілочні подвійні перехресні;

- пересічення глухі;

- з'їзди одиночні й перехресні;

- пристрої зрівнювальні;

- стрілки скидальні;

- башмакоскидачі;

- механізми перевідні ручні;

- замки рейкові для розвідних та звідних мостів;

- рейки рамні з вістряками в зібраному виді;

- хрестовини;

- рейки хрестовини з контррейками в зібраному виді;

- клеми проміжного рейкового скріплення;

- кріплення серг стрілочних або контрольних тяг тощо.

3.2 Кожен вид виробів характеризується одним або декількома параметрами:

- типом рейки (Р50, Р65, Р75, UIC60 тощо);

- маркою хрестовини чи кутом пересічення колій (1/24, 1/22, 1/18, 1/14, 1/11, 1/9, 1/6, 2/11, 2/9, 27º, 45º, 90º тощо);

- шириною колії (1520, 1524, 1435, 1067 мм тощо);

- напрямком бокової колії або колії, що перетинає (праві, ліві, симетричні, перехресні);

- видом підрейкової основи для укладання виробу (дерев’яна, залізобетонна, металева тощо);

- конструкцією стрілки (з поворотними вістряками, з гнучкими вістряками, з дотичними або з січними вістряками);

- конструкцією хрестовини (суцільнолита, збірна з литим осердям, з приварними рейковими закінченнями, гостра з рухомим осердям, тупа з рухомим осердям, моноблочна з приварними рейковими закінченнями);

- величиною міжколійя (від 4100 мм до 5300 мм);

- наявністю зміцненої поверхні кочення.

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики

4.1.1 Конструктивні вимоги

4.1.1.1 Вироби повинні відповідати вимогам цього стандарту і комплекту конструкторської документації, затвердженої в установленому порядку.

За необхідністю, в конструкторську документацію на виріб можуть бути внесені зміни згідно з ГОСТ 2.503.

4.1.1.2 Основні параметри та показники функціонального призначення виробів повинні відповідати вимогам ТУ У 35.2-30268559-151 або                                     ТУ У 35.2-30268559-173.

4.1.1.3 При замовленні виробу його позначення і найменування повинні бути записані відповідно до основного написа в конструкторській документації і таблиці виконань.

Приклад 1: Перевід стрілочний типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах, правий М1740.00.000-08 СОУ…

Приклад 2: Перевід стрілочний симетричний типу Р50 марки 1/6 на дерев’яних брусах У1581.00.000 СОУ…

4.2 Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів

4.2.1 Рейкові деталі повинні виготовлятися з:

- рейок вищої (В) або І категорій згідно з ДСТУ 4344;

- рейок першого сорту І групи першого класу згідно з

ТУ У 322-00190319-1122, або згідно з ГОСТ 18267, ГОСТ Р51685 [2],  ТУ У 14.2-1199.

За узгодженням між замовником і виробником допускається виготовлення рейкових деталей з:

- рейок ІІ категорії згідно з ДСТУ 4344;

- рейок першого сорту І групи згідно з ТУ У 14.2-1226.

Допускається виготовляти рейкові деталі стрілочних переводів типів Р50 і Р65, зрівнювальних пристроїв типу Р65 та башмакоскидачів типів Р65 і Р50 із нетермозміцнених рейок ІІІ категорії першої групи згідно з ДСТУ 4344 з наступним загартуванням їх головок.

4.2.2 Вістряки повинні виготовлятися з рейок вістрякових першого сорту згідно з ГОСТ 9960,

або згідно з ТУ У 14.2-1194, ТУ 32 ЦП 803 [3].

4.2.3 Контррейки повинні виготовлятися з:

- рейок контррейкових згідно з ГОСТ 18232;

- профілю гарячекатаного гальмових шин вагонних сповільнювачів згідно з ТУ У 27.1-00190319-1309 зі сталі 50ХГ згідно з ГОСТ 14959;

- кутиків контррейкових, виготовлених зі сталі марок М68 або Э68 згідно з ГОСТ 18232.

4.2.4 Вусовики хрестовин з рухомим осердям типу Р65 повинні виготовлятися з рейок УР65 першого сорту І групи згідно з ТУ 32ЦП 804 [4], зі сталі М76Т згідно з ГОСТ 24182, що пройшли ультразвуковий контроль (УЗК) у виробника.

4.2.5 Деталі зі штабового та листового прокату і кутикового профілю повинні виготовлятися зі сталі марки Б Ст3пс згідно з ДСТУ 2651/ГОСТ 380; деталі, що призначені для використання у зварних конструкціях – зі сталі тієї ж марки при масовій частці вуглецю не більше 0,22 %.

Допускається застосування сталі марки Ст3сп згідно з ДСТУ 2651/ГОСТ 380 і сталі марки 20 згідно з ГОСТ 1050.

За згодою з замовником допускається використання сталі Ст3кп і сталей інших марок згідно з ДСТУ 2651/ГОСТ 380.

4.2.6 Болти повинні виготовлятися з вуглецевої якісної сталі 
і мати клас міцності не нижче 4.8 згідно з ГОСТ 1759.4.

Допускається виготовлення болтів, крім болтів кріплення робочих серг, стикових, контррейкових і з'єднуючих рейки рухомих осердь, зі сталі марки    Ст5 згідно з ДСТУ 2651/ГОСТ 380, а також зі сталі марки 40 згідно з ГОСТ 1050 з вмістом вуглецю не більше 0,42 %.

Втулки серг повинні бути виготовлені із якісної конструкційної сталі марки 45 згідно з ГОСТ 1050. За погодженням із замовником допускається використання сталі із характеристиками не нижче сталі марки 45 згідно з ГОСТ 1050.

Гайки повинні виготовлятися з вуглецевої якісної сталі класу міцності не нижче 5 згідно з ГОСТ 1759.5.

4.2.7 Тяги стрілок і хрестовин з рухомим осердям повинні виготовлятися зі сталі марок 20 або 30 групи якості 2ГП згідно з ГОСТ 1050 із поковок ІІ-ІІІ груп згідно з ГОСТ 8479.

Зі сталі марок Ст3сп і Ст3пс згідно з ДСТУ 2651/ГОСТ 380 допускається виготовлення тільки наступних тяг:

- другої стрілочної стрілок з поворотними вістряками;

- ручних перевідних механізмів.

4.2.8 Клеми пружні пруткові повинні виготовлятися зі  сталі гарячекатаної круглої згідно з ДСТУ 4738/ГОСТ 2590 марок 55С2, 60С2 і 60С2А згідно з ГОСТ 14959.

4.2.9 Допускається використання матеріалів, покупних комплектуючих виробів, рейкового та вістрякового прокату з характеристиками не гірше встановлених в цьому стандарті, замість передбачених конструкторською документацією, відповідно до технічних умов підприємств-виробників, затверджених в установленому порядку та погоджених із замовником.

4.2.10 Поковки деталей, що виготовляють куванням і гарячим штампуванням, повинні відповідати вимогам ГОСТ 8479 для І-ІІІ груп по видах випробувань. Точність виготовлення – по ІІ класу, степінь складності С1-С3 згідно з ГОСТ 7505.

4.2.11 Деталі сталевого литва (подушки стрілочні, упорки, вкладиші, накладки упорні, стійки, упори, клеми, протиугони тощо) повинні бути виготовлені зі сталі марок 15Л-45Л І групи згідно з ГОСТ 977.

Допускається виготовлення виливок зі сталі марок 20ФЛ, 20ГЛ, 20ГФЛ   І групи згідно з ГОСТ 977.

Допускається виправлення виливок без наступного термооброблення.

Виливки вкладишів контррейкових і деталей перевідного механізму допускається виготовляти із сірого чавуну марок СЧ15 та СЧ20 згідно з ГОСТ 1412.

Допускається виготовлення литих клем КС1, КС2 із чавуну марок               КЧ33-8 або КЧ33-10 згідно з ГОСТ 1215 або поковок І групи згідно з ГОСТ 8479.

Допускається виготовлення литих деталей ручного перевідного механізму зі сталі 20Л І групи згідно з ГОСТ 977.

4.2.12 Сталеві виливки, що застосовуються у зварних конструкціях, повинні бути виготовлені зі сталі марки 20Л І групи згідно з ГОСТ 977 з масовою часткою вуглецю не більше 0,22 %.

4.2.13 Виливки осердь збірних хрестовин, суцільнолитих та моноблочних хрестовин повинні бути виготовлені з високомарганцевої сталі аустенітного класу марки 110Г13Л згідно з ГОСТ 7370.

4.2.14 Деталі сталевого та чавунного литва повинні бути термооброблені відповідно до вимог конструкторської документації та інструкції підприємства-виробника.

4.2.15 Виливки зі сталей та чавуну не повинні мати дефектів, що перешкоджають їх безпечному експлуатуванню. Види дефектів, що допускаються в сталевих виливках, та дефекти, що підлягають виправленню, їх розташування, розміри, кількість і способи їх виправлення повинні відповідати вимогам                          ТУ У 35.2-30268559-151 або ТУ У 35.2-30268559-173.

4.2.16 Ручне дугове зварювання деталей повинно виконуватися електродами типів Э46, Э50, Э46А і Э50А згідно з ГОСТ 9467 або електродами згідно з ГОСТ 10052.

Зварювання напівавтоматичне та автоматичне в середовищі захисного газу повинно виконуватися дротом Св-08 Г2С-О діаметром від 1,2 мм до 1,6 мм згідно з ГОСТ 2246.

Допускається застосування дроту Св-08 Г2С згідно з ГОСТ 2246 та                  ТУ У 322.4.392.

Ручне дугове наплавлення поверхонь деталей з особливими властивостями повинно виконуватися електродами згідно з ГОСТ 10051.

4.3 Виготовлення

4.3.1 Торці деталей з рейок повинні бути обрізані перпендикулярно
поздовжній осі рейки. Відхилення від перпендикулярності при вимірюванні у вертикальному і горизонтальному напрямках повинно складати:

- для вусовиків збірних хрестовин не більше 1,0 мм – по передньому торцю;

- для вістряків стрілок, рейок осердь, рухомих осердь хрестовин і вусовиків хрестовин не більше 1,5 мм – по торцю з боку примикання суміжної рейки;

- для вістряків стрілок, рейок осердь, рухомих осердь хрестовин, вусовиків збірних хрестовин і контррейок не більше 4,0 мм – по торцю, що не стикується;

- для інших деталей з рейок не більше 2,0 мм.

4.3.2 У деталях з рейок краї отворів повинні мати фаски розміром від 0,5×45º до 3×45º. На поверхнях отворів і фасок задирки не допускаються.

4.3.3 Деталі з рейок після механічного і термічного оброблення в частині прямолінійності, скрученості і якості поверхні повинні відповідати вимогам ДСТУ 4344 або ГОСТ 18267, ГОСТ 9960, ГОСТ 18232, ГОСТ Р 51685 [2], залежно від сортаменту, та вимогам конструкторської документації.

4.3.4 На поверхнях деталей з рейок після механічного оброблення, правлення та гнуття допускаються місцеві дефекти глибиною не більше 0,5 мм. Дефекти глибиною більше 0,5 мм повинні бути усунуті за допомогою пологого поздовжнього зачищення за умови дотримання розмірів у межах допусків.

Наплавлення і заварювання дефектів на заготівках та деталях із рейок не допускається.

4.3.5 Допускається холодне правлення та гнуття деталей з рейок по всій довжині, як сирих так і термозміцнених.

4.3.6 Не допускається наносити удари по деталях з рейок і чавунних деталях металевою кувалдою із твердістю робочої поверхні більше НВ 100.

4.3.7 Рамні рейки стрілок та зрівнювальних пристроїв, рейки башмакоскидачів і рейки рухомих осердь хрестовин, вістряки стрілок, зрівнювальних пристроїв і башмакоскидачів типів Р50, Р65, Р75, UIC60 повинні бути піддані термозміцненню шляхом поверхневого загартування по всій довжині головки з індукційного нагрівання.

4.3.7.1 Поверхня кочення, викружка та частина бічних граней головок рейкових деталей піддається загартуванню. Допускається не піддавати загартуванню передню (гостру) частину вістряків на довжині не більше 250 мм від торця.

4.3.7.2 Твердість поверхонь загартованих рейкових деталей повинна бути НВ 321...388 (НRCе 35,0...42,5). Коливання значень твердості на поверхні кочення по довжині кожного виробу – згідно з ДСТУ 4344.

На кінцях рейок і коренях вістряків на довжині не більше 200 мм допускається твердість не більше НВ 401 (HRCе 43,5).

4.3.7.3 Глибина загартованого шару із твердістю не менше НВ 300 по осі головки деталі повинна бути не менше 7 мм, а на викружках – не менше 9 мм. Твердість по глибині загартованого шару повинна плавно знижуватися від поверхні деталі до незагартованого металу.

4.3.7.4 В межах усього загартованого шару поверхні деталі структура металу повинна бути однорідною – сорбітом або трооститом загартування з поступовим переходом до менш дисперсної перлітної структури незміцненого металу. Допускається наявність дрібних розрізнених ділянок фериту. Наявність ділянок мартенситу, структур перегрівання та гартувальних тріщин не допускається.

4.3.7.5 Загартовані рейкові деталі з поверхневою твердістю менше або більше норми, але не більше НВ 500, допускається після відпуску піддавати однократному повторному загартуванню.

Вироби з поверхневою твердістю більше НВ 500 вважаються такими, що не відповідають вимогам цього стандарту, й повинні бути забраковані.

4.3.8 Отвори в деталях зі штабового і листового прокату, що пробивають на пресах, повинні мати:

- відхилення від номінальних розмірів у бік збільшення – не більше 1,5 мм, у бік зменшення – не більше 0,5 мм;

- зміщення осей від номіналу – не більше 2,5 мм, у випадку відсутності вказівок на кресленику;

- зміщення осей отворів під клемні болти та реборд в поперечному напрямку відносно поздовжніх осей підкладок з виштампуваними ребордами – не більше 3,0 мм;

- висоту зони зрізу – не менше 5,0 мм;

- параметр шорсткості зони зрізу не більше Rz320, який повинен забезпечуватися технологією підприємства-виробника, в готових виробах не контролюється.

4.3.9 Відстань від грані круглих отворів під шурупи до краю деталей, зазначених в 4.3.8, повинна бути не менше 5,0 мм, від грані прямокутних отворів під закладні болти – не менше 12 мм. Надриви металу, що утворилися, повинні бути заварені й зачищені до поверхні основного металу.

4.3.10 У отворах для розміщення болтів з потайною головкою в деталях з штабового та листового прокату зміщення від номінального розташування конічної частини отвору щодо його прямокутної частини повинно бути не більше 1,0 мм у поперечному напрямку і не більше 2,0 мм у поздовжньому напрямку отворів. Зміщення конічної частини отвору від номінального розташування по висоті деталі повинно бути не більше 1,0 мм.

На конічній частині отвору наявність задирок не допускається.

4.3.11 На верхній поверхні деталей зі штабового й листового прокату задирки не допускаються. На нижній поверхні і у кутах прямокутних отворів допускаються задирки висотою не більше 1,5 мм.

Параметр шорсткості поверхонь торців деталей при різанні на пресах і при газовому різанні повинен бути не більше Rz 2000, при плазмовому різанні – не більше Rz1600, забезпечується інструментом і в готових виробах не контролюється.

4.3.12 Відхилення від перпендикулярності торців деталей зі штабового і листового прокату, не повинно перевищувати 1,5 % при довжині зрізу 200 мм і більше, та 2,0 % при довжині зрізу менше 200 мм.

4.3.13 Відхилення від площинності верхньої поверхні деталей зі штабового й листового прокату шириною менше 200 мм повинно бути не більше 1,0 мм, а шириною 200 мм і більше – не більше 1,5 мм.

Відхилення від площинності верхніх поверхонь між ребордами підкладок з виштампуваними ребордами повинно бути не більше 1,0 мм. Увігнутість цих поверхонь не допускається.

4.3.14 Відхилення від прямолінійності у вертикальній площині, виконаних без завищення поверхонь кочення суцільнолитих хрестовин, осердь збірних хрестовин та глухих пересічень після їх механічного оброблення, повинно відповідати:

- для гострих хрестовин марок 1/9 і пологіше – не більше 0,5 мм на довжині 1000 мм;

- для тупих хрестовин і гострих хрестовин всіх марок крутіше 1/9 – не більше 1,0 мм на довжині 1000 мм.

4.3.15 Відхилення від прямолінійності поверхонь бічних робочих граней та граней прилягання елементів хрестовин в горизонтальній площині після їх механічного оброблення повинно відповідати:

- для суцільнолитих вусовиків хрестовин з рухомими осердями – не більше 0,5 мм на довжині 1000 мм;

- для хрестовин з приварними рейковими закінченнями – не більше 0,5 мм на довжині 1000 мм;

- для осердя, вусовиків та контррейок хрестовин – не більше 1,0 мм на довжині 1000 мм;

- для осердя і відповідного вусовика суцільнолитих хрестовин – не більше 1,5 мм на всій довжині хрестовини.

Після механічного оброблення поверхонь кочення і бічних робочих граней хрестовин допускається наявність необроблених дільниць ("чорноти") глибиною не більше 0,5 мм, довжиною не більше 25 мм і шириною не більше 15 мм або площею не більше 5 % від площі обробленої поверхні по одній площині. Кількість необроблених дільниць – не більше однієї на довжині 500 мм обробленої поверхні.

4.3.16 Розміри осердь збірних хрестовин марок 1/11 і 1/9 в передньому і задньому кінцях, їх поздовжній профіль та глибина жолобів повинні відповідати вимогам ГОСТ 28370.

У суцільнолитій хрестовині й осерді збірної хрестовини допускаються місцеві збільшення глибини жолоба на довжині до 100 мм не більше 10,0 мм, загальною кількістю не більше п’яти.

4.3.17 Клеми пружні проміжних рейкових скріплень за геометричними розмірами повинні відповідати вимогам конструкторської документації, затвердженої в установленому порядку.

4.3.17.1 Клеми пружні пруткові повинні піддаватися термозміцненню (загартуванню й відпуску). Твердість клем після термозміцнення повинна бути в межах НRCэ 42...46. Глибина зневуглецьованого шару металу не повинна перевищувати 2 % на сторону від діаметра прутка.

4.3.17.2 На поверхні пружних пруткових клем не повинно бути розривів, укочень, плівок, забоїн, насічок, тріщин, розшарувань і неметалевих включень.

Допускаються технологічні вм'ятини глибиною не більше 1,0 мм і стоншення перерізів у місцях вигинів до 1,5 мм.

На поверхнях торців клем допускаються задирки висотою не більше 0,5 мм.

4.3.17.3 Пружні клеми на підприємстві-виробнику повинні піддаватися випробуванням на пружні властивості. Після трикратного натискання в середній частині клеми зусиллям  рівним 10 кН не повинно бути зламів і тріщин. Залишкова деформація кінців клем не допускається.

4.3.18 Виливки клем жорстких проміжних рейкових скріплень за геометричними розмірами повинні відповідати вимогам конструкторської документації, затвердженої в установленому порядку.

4.3.19 Поверхні прилягання жорстких клем до підошви рейки й підкладки повинні бути рівними. Допускається рівномірна поздовжня опуклість поверхні прилягання не більше 1,0 мм, увігнутість поверхні прилягання не допускається.

4.3.20 Розміри деталей, що піддаються механічному обробленню, при відсутності вказівок на кресленику, повинні виготовлятися з граничними відхиленнями для: отворів – Н15, валів – h15, інших – ІТ15/2 згідно з ГОСТ 25347.

4.3.21 Відхилення за величиною ухилів площин деталей із рейок, суцільнолитих хрестовин, осердь збірних хрестовин і глухих пересічень, вкладишів після їх механічного оброблення не повинні перевищувати ±АТ14/2 згідно з ГОСТ 8908.

Не контролюються у виробах:

- величини ухилів осердь збірних хрестовин і глухих пересічень, що забезпечуються технологією підприємства-виробника;

- переходу від ухилу 1:5 до ухилу 1:20 на робочих поверхнях рейкових закінчень суцільнолитих та осердь збірних хрестовин.

4.3.22 Радіусний перехід між суміжними поверхнями, що піддаються механічному обробленню, в суцільнолитих хрестовинах та в осердях литих хрестовин виконується з допуском ± 3 мм.

4.3.23 У підкладках з виштампуваними ребордами допускається заварювання тріщин на поверхнях реборд, при цьому тріщини попередньо перед заварюванням та наплавлений шар металу після заварювання повинні бути зачищені абразивним кругом до поверхні основного металу.

4.3.24 Контактне стикове зварювання гострих чи тупих хрестовин з рейковими закінченнями повинно виконуватись відповідно до вимог                                 ТУ У 27.1-26524137-1342, конструкторської документації та технологічними процесами підприємства-виробника, затвердженими в установленому порядку.

4.3.25 Контактне стикове зварювання вістряків та рейок осердя з рейковими закінченнями повинно виконуватись відповідно до вимог                           ТУ У 27.3-26524137-1345, конструкторської документації та технологічних процесів підприємства-виробника, затверджених в установленому порядку.

4.4 Складання

4.4.1 Відхилення від прямолінійності бічної робочої грані осердя й відповідного вусовика збірної хрестовини в горизонтальній площині на всій довжині хрестовини не повинно бути більше 3,0 мм, для суцільнолитих хрестовин – не більше 1,5 мм.

Відхилення від прямолінійності бічних робочих граней та граней прилягання вусовиків хрестовин з рухомим осердям не повинно бути більше 0,5 мм на довжині 1000 мм.

Не контролюються дільниці:

- у гострих хрестовинах з рухомим осердям – від горла до кінця бічної острожки довгої й короткої рейок осердя;

- у тупих хрестовинах з рухомими осердям – від математичного
центра вусовика до кінця бічної острожки осердя.

4.4.2 Відхилення від прямолінійності бічних робочих граней вусовика й вістряка башмакоскидача у горизонтальній площині повинно бути не більше 1,5 мм.

Не контролюється прямолінійність дільниці робочої грані від вигину вусовика до перерізу вістряка, що дорівнює 20 мм.

4.4.3 Відхилення від прямолінійності бічної робочої грані зрівнювального пристрою у горизонтальній площині повинно бути не більше 1,5 мм.

Не контролюється прямолінійність дільниці робочої грані від вигину рамної рейки до перерізу вістряка, що дорівнює 20 мм.

4.4.4 Основні розміри збірних хрестовин з литим осердям марок 1/11 і 1/9 і їх контррейок повинні відповідати вимогам ГОСТ 28370 та конструкторської документації, затвердженої в установленому порядку.

4.4.5 Прилягання вістряка до рамної рейки, рейки осердя або рухомого осердя до вусовика, рейок осердя одна до другої допускається з наскрізними зазорами, зазначеними в таблиці 1.

Таблиця 1 – Взаємне прилягання елементів виробів

| Найменування суміжних деталей, поверхні яких прилягають одна до другої |  | Зазор, мм, не більше | Довжина дільниці, мм, не більше | Кількість дільниці, шт., не більше | Відстань між дільницями, мм, не менше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вістряк і рамна рейка | Стрілки марок 1/11 і крутіше | 1,0 | 500 | 2 | 200 |
|  | Стрілки марок пологіше 1/11 | 1,0 | 500 | 4 | 200 |
|  | Зрівнювальні пристрої | 1,0 | 300 | 4 | 200 |
| Рухоме осердя і вусовик тупих хрестовин |  | 1,0 | 300 | 1 | - |
| Рейка осердя й вусовик гострих хрестовин з рухомим осердям | З боку довгої рейки | 1,0 | 1000 | 1 | - |
|  | З боку короткої рейки | 1,0 | 500 | 1 | - |
| Рейки осердя гострих хрестовин з рухомим осердям від вістря короткої рейки до осі останнього болта, що з'єднує їх |  | 1,0 | 250 | 1 | - |

Не допускається зазор більше 0,2 мм між гранями прилягання:

- вістряка й рамної рейки, довгої рейки осердя й вусовика гострих хрестовин на дільниці довжиною 500 мм від вістря;

- рухомого осердя й вусовика тупих хрестовин марки 1/9 на дільниці довжиною 300 мм від вістря.

При приляганні до вусовика короткої рейки осердя в його вістрі повинен бути зазор від 1,5 мм до 3,0 мм із плавними відводами до перерізу 20 мм короткої рейки й до початку острожки довгої рейки осердя.

4.4.6 Шийка вістряка або рухомого осердя повинна прилягати до упорних накладок або упорів, допускається зазор не більше 1,0 мм. Не допускається неприлягання поверхонь вказаних деталей до двох суміжних упорних накладок або упорів.

4.4.7 Упорна грань закладки повинна прилягати до поверхні, що сполучає поверхні  вістряка або рухомого осердя й вусовика, допускається наскрізний зазор не більше 0,5 мм.

4.4.8 Деталі з рейок, суцільнолиті хрестовини та вусовики повинні опиратися на підкладки й містки, які прикріплені до них, при цьому, допускається наскрізний зазор не більше 0,6 мм і зазор по краю підошви деталей не більше 1,0 мм.

У місцях вигину вусовиків збірних хрестовин на відстані до 100 мм від центру вигину допускається клиновий зазор не більше 2,0 мм.

4.4.9 Вістряки та рухомі осердя повинні опиратися на подушки й містки. Допускається наскрізний зазор не більше 1,0 мм, зазор по краю підошви цих деталей – не більше 1,5 мм.

4.4.10 Задні крила литого осердя повинні прилягати до головок й підошви вусовиків з рейок, нижні привалочні поверхні литого осердя повинні прилягати до підошви вусовиків з рейок. Не допускається зазор між осердям і вусовиком більше 1,0 мм на довжині, що перевищує 25 % довжини дільниці прилягання.

4.4.11 Стикові накладки (крім накладок, що мають вигин)
повинні прилягати до деталей, які вони сполучають. Допускається зазор не більше 0,5 мм на дільниці, довжина якої не перевищує 25 % довжини поверхні прилягання стикової накладки.

Не контролюється зазор між стиковою накладкою і головкою кореня поворотного осердя хрестовини з неперервною поверхнею кочення.

Вкладиші повинні прилягати до деталей, які вони сполучають. Допускається зазор не більше 0,5 мм між приторцевими площинами вкладишів і суміжними поверхнями цих деталей.

По площинах обпирання переднього вкладиша хрестовин з боку осердя допускається зазор не більше 1,0 мм.

4.4.12 Грані обпирання вкладишів, задніх крил осердя і стикових накладок (крім накладок, що мають вигин) не повинні виступати з-під головок рейкових деталей більше ніж на 2,0 мм. Виступаючі крайки повинні бути притуплені.

4.4.13 Контррейки, що виготовляються з гальмових шин вагонних сповільнювачів та контррейкових кутиків, повинні прилягати до бічних поверхонь стійок з зазором не більше 0,5 мм. Допускається зазор не більше 1,0 мм на відстані до 20 мм від країв упорної поверхні стійки.

4.4.14 Упорні грані шипів клем та упорок повинні прилягати до упорних граней отворів підрейкових деталей, при цьому допускається зазор не більше  0,5 мм. Між одним кутом упорної грані шипа клеми й упорною гранню отвору допускається зазор не більше 1,0 мм.

4.4.15 Упорні грані упорок і клем повинні прилягати до деталей, які вони сполучають. Величина зазору не повинна перевищувати 0,5 мм, якщо конструкторською документацією не установлено інші вимоги.

Рамні рейки, рейки вусовиків і рейки хрестовин повинні прилягати зовнішньою бічною поверхнею підошви до подушок, упорів та реборд із зазором не більше 0,5 мм.

4.4.16 Між бічними поверхнями підошви рейки і ребордами підкладки допускається сумарний зазор з двох боків не більше 3,0 мм. При більшій величині зазор з кожного боку підошви рейки повинен бути зменшений шляхом встановлення однієї сталевої прокладки товщиною від 1 мм до 3 мм з її приварюванням до бічних поверхонь реборд або наплавленням шару металу товщиною до 3,0 мм.

Приварювання прокладок до реборд і наплавлення металу на їх бічні поверхні повинні виконуватись із забезпеченням повного захисту рейки від впливу зварювання або на демонтованих з рейки підкладках.

Допускається підгонка внутрішньої бічної поверхні реборди механічним способом, при цьому товщина шару металу, видаленого з поверхні реборди не повинна перевищувати 2,0 мм від номінального розміру реборди.

4.4.17 З'єднані вістряки та рухомі осердя повинні безперешкодно переміщуватись, відповідно, між рамними рейками та вусовиками. Номінальна величина переміщення (крок) повинна відповідати проектній і вимірюватися в стрілці по осі першої від вістря з’єднувальної тяги, в хрестовині – по осі першої робочої тяги.

Не допускається:

- зменшення кроку вістряків;

- збільшення кроку вістряків більше ніж на 6 мм;

- зменшення кроку рухомих осердь тупих хрестовин більше ніж на 1 мм або збільшення кроку більше ніж на 2 мм.

4.4.17.1 Крок переміщення вістряків та рухомих осердь, жолоб між відведеними вістряками та рамними рейками, жолоб між рухомими осердями та вусовиковими рейками, ширину колії контролювати при проведенні періодичних випробувань комплексу стрілочного переводу, у зібраному виді металоконструкції стрілочного переводу, комплекту брусів, гарнітури та електроприводу.

4.4.18 Відхилення від нормативної ширини жолоба або ординати в коренях вістряків і рухомих осердь тупої хрестовини повинно бути не більше 1,5 мм.

4.4.19 Відхилення від нормативної ширини колії повинно бути не більше 1 мм у бік збільшення і 2 мм у бік зменшення.

4.4.20 У стрілках колії 1520 мм відстань від робочої грані притиснутого вістряка до неробочої грані відведеного вістряка повинна бути не більше 1460 мм по всій довжині вістряка. Перевіряється при проведенні періодичних випробувань. Контролювати у зібраному виді з брусами та гарнітурою.

4.4.21 Ширина жолоба між вусовиком і рухомим осердям гострої хрестовини повинна бути не менше 64 мм.

4.4.22 Гайки різьбових з'єднань повинні бути закручені так, щоб пружинні одновиткові шайби були стиснуті до плоского стану, а двовиткові пружинні шайби – до дотику витків.

Гайки кріплення закладок і тяг повинні бути закручені так, щоб забезпечити безперешкодну роботу шарнірних з'єднань.

4.4.23 Вихід стрижня болта за гайку повинен бути в межах від двох до шести ниток різьби, а для болтів кріплення клинових з'єднань – від двох до десяти ниток.

4.4.24 На поверхнях деталей з рейок, рейок вістрякових, рейок 
контррейкових, контррейкових кутиків, гальмових шин вагонних сповільнювачів, а також на поверхнях суцільнолитих хрестовин, литих осердь, тяг, серг, важелів і станин перевідних механізмів задирки не допускаються, гострі крайки повинні бути притуплені.

4.4.25 При взаємному розташуванні поверхонь головок:

- рамної рейки й вістряка (переріз 50 мм і більше) – не допускається зниження головки вістряка більше ніж на 1,5 мм і перевищення головки вістряка більше ніж на 2,5 мм;

- вусовика й рухомого осердя гострої хрестовини (переріз 50 мм і більше) – не допускається перевищення або зниження головки осердя більше ніж на 1,0 мм.

- вусовика й рухомого осердя тупої хрестовини (переріз 50 мм і більше) – не допускається зниження головки осердя більше ніж на 1,0 мм і перевищення головки осердя більше ніж на 2,5 мм.

Дільниця від вістря до кінця острожки поверхні кочення вістряка або осердя не контролюється.

4.4.26 Зазор між захватом і шийкою вусовика в хрестовинах з рухомим осердям повинен бути не менше 5,0 мм.

4.4.27 Укриття вістряка у його передньому торці під головкою рамної рейки повинно бути не менше 3,0 мм.

4.4.28 Граничні відхилення розмірів стикових зазорів не повинні
перевищувати:

- для стиків з номінальним зазором 8 мм – ± 5,0 мм;

- для стиків з номінальними нульовим зазором і зазором 5 мм –  0+3,0мм.

4.4.29 У всіх накладочних і зварних стиках виробів суміжні поверхні кочення і бічні робочі грані рейкових деталей повинні збігатися і бути прямолінійними.

Допускається розбіжність вказаних поверхонь накладочних стиків не більше 1,0 мм. Непрямолінійність зварних стиків повинна відповідати вимогам ТУ У 27.3-26524137-1342, або ТУ У 27.1-26524137-1345, або  ТУ У 35.2-30268559-150.

4.4.30 Допускається зміщення осей симетрії деталей, що прикріплюються або приварюються до підкладок (подушки, реборди, упори, упорки, клеми тощо) щодо поздовжньої осі підкладок не більше 3,0 мм.

4.4.31 Допускається зміщення осей підкладок уздовж рейкових деталей та хрестовин від номінального розташування не більше ніж на 5,0 мм.

4.4.32 Повна довжина стрілочних переводів і глухих перетинань не повинна відрізнятися від номінальної:

- для стрілочних переводів марки 1/14 і крутіше та глухих перетинань
марки 1/6 і крутіше – більше ніж на 15 мм;

- для стрілочних переводів марки 1/18 і пологіше – більше ніж на 25 мм;

- для подвійних перехресних стрілочних переводів і глухих пересічень марки 1/9 – більше ніж на 30 мм;

- для з’їздів – більше ніж на 50 мм.

4.4.33 Алюмінотермітне зварювання рейкових стиків безстикових стрілочних переводів і зрівнювальних пристроїв повинно виконуватись згідно з ТУ У 35.2-30268559-150 та технологічними процесами підприємства-виробника, затвердженими в установленому порядку.

4.5 Комплектність

4.5.1 Вироби комплектуються відповідно до вимог цього стандарту й конструкторської документації на виріб. За згодою між замовником і виробником допускається коригування комплекту постачання.

4.5.2 Кожен виріб повинен бути укомплектований експлуатаційною документацією.

Паспорт або формуляр, що додається до виробу, повинен бути в герметичному пакованні із поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 10354, або із полівінілхлоридної плівки згідно з ГОСТ 16272 товщиною від 0,13 мм до 0,3 мм або іншого водонепроникного матеріалу і вкладеним в кожний виріб:

- в стрілці з вкладишно-накладочним кріпленням кореневого стику вістряка – між рамною рейкою і закореневим або кореневим вкладишем;

- в стрілці з гнучкими вістряками, хрестовині з гнучкими рухомим або поворотним осердям і в зрівнювальному пристрої – між стиковою накладкою і пазухою вістряка (осердя);

- в хрестовині суцільнолитій і збірній з литим осердям (без контррейок) – між стиковою накладкою і пазухою, біля заднього стика хрестовини (осердя);

- в замках рейкових – у відділенні тари з кріпильними деталями;

- в башмакоскидачі – між стиковою накладкою і вусовиком;

- в перевідному механізмі – прив’язаним дротом, діаметром не менше 1 мм, до ліхтарної стійки;

- в гарнітурі – прив’язаним дротом, діаметром не менше 1 мм, до фундаментного кутика.

Інша документація повинна бути покладена в тару з комплектуючими деталями.

4.6 Маркування

4.6.1 Маркування виробу і його складових частин повинно відповідати вимогам креслеників і цього стандарту.

4.6.2 Зміст марковання, спосіб і місце нанесення вказані в таблиці 2.

Таблиця 2 – Маркування виробів

| Найменування відвантажу-вального місця | Місце нанесення марковання | Зміст марковання за 4.6.2 | Спосіб нанесення маркування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ударний | білою фарбою | чорною фарбою | литтям | табличка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Рейка рамна з вістряком | Рамна рейка – на шийці на відстані від 600 мм до 1000 мм від переднього торця з зовнішнього боку колії | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
| Зрівнювальний пристрій Стрілка скидальна | Рамна рейка – на шийці на відстані 600 мм до 1000 мм від переднього торця з зовнішнього боку колії | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
| Хрестовина гостра збірна з литим осердям без контррейок | Вусовик – на верхній поверхні головки на відстані не менше 50 мм від хвостового торця | 1; 2; 3; 61); 10 | + | - | - | - | - |
|  | Вусовик – на зовнішній стороні шийки на відстані від 600 мм до 1000 мм від переднього торця | 1; 2; 3; 4; 5; 61); 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
|  | Осердя – дно жолоба біля вістря | 1; 2; 3 | - | - | - | + | - |
|  | Осердя – задній торець | 10 | + | - | - | - | - |
| Хрестовина гостра з рухомим осердям | Вусовик – на шийці на відстані від 600 мм до 1000 мм від переднього торця із зовнішнього боку колії | 1; 2; 3; 4; 5; 61); 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
|  | Суцільнолитий вусовик – на верхній поверхні головки на відстані 50 мм від хвостових торців двох вусовиків | 1; 2; 3; 10 | + | - | - | - | - |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хрестовина суцільнолита гостра Хрестовина суцільнолита гостра з приварними рейковими закінченнями | Хрестовина – на середині бічної поверхні з одного боку2) | 1; 2; 3; 4; 5; 61); 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
|  | Дно жолоба біля вістря3) | 1; 2; 3 | - | - | - | + | - |
| Хрестовина суцільнолита тупа Хрестовина суцільнолита тупа з приварними рейковими закінченнями | Суцільнолита контррейка – на поверхні головки, на відстані 50 мм від торця, з одного боку | 1; 2; 3; 10 | + | - | - | - | - |
|  | На середині бічної поверхні суцільнолитих вусовика і контррейки | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
|  | На середині бічної поверхні суцільнолитого вусовика | 1; 2; 3 | - | - | - | + | - |
|  | Дно жолоба від вістря в бік горла кожної виливки | 1; 2; 3 | - | - | - | + | - |
|  | Задній торець | 10 | + | - | - | - | - |
| Хрестовина тупа з рухомими осердями | Суцільнолитий вусовик – на середині бічної поверхні із зовнішнього боку колії | 1; 2; 3 | - | - | - | + | - |
|  | Суцільнолитий вусовик – на середині бічної поверхні із зовнішнього боку колії | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейка з контррейкою Контррейка-протектор Рейка башмакоскидача з контррейкою | Контррейка – на верхній поверхні головки на відстані 50 мм від хвостового торця | 1; 2; 3; 10 | + | - | - | - | - |
|  | Контррейка – на бічній поверхні з боку осі колії або на шийці рейки хрестовини із зовнішнього боку колії на відстані від 600 мм до 1000 мм від переднього торця | 1; 2; 3; 4; 5; 64); 85); 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
|  | Рейка башмакоскидача – на шийці із зовнішнього боку колії на відстані від 600 мм до 1000 мм від переднього торця | 1; 2; 3; 4; 5; 64); 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
| Башмакоскидач без рейки з контррейкою | Вусовик – на шийці на відстані 1000 мм від переднього торця із зовнішнього боку колії | 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
| Башмакоскидач та зрівнювальний пристрій | Рейка башмакоскидача та зрівнювального пристрою – на шийці із зовнішнього боку колії, на відстані від 600 мм до 1000 мм від переднього торця | 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
|  | Зв’язна штаба – на верхній поверхні | 4; 9 | - | + | - | - | - |
| Механізм перевідний | Станина або перевідний важіль | 1; 2; 3 | - | + | - | - | - |
| Замок рейковий | Рейка – на шийці з зовнішнього боку колії на відстані від 600 мм до 1000 мм від неструганого торця | 1; 2; 3; 4; 7; 8; 9 11 | - - | + - | - - | - - | + + |
| Рейка з'єднувальних колій | На одній стороні шийки на відстані не менше 1000 мм від одного торця | Номінальна довжина рейки, мм | - | + | - | - | - |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вістряк, рухомі осердя хрестовин з безперервною поверхнею кочення | На верхній поверхні підошви або, при відсутності підошви, шийки, з боку осі колії на відстані не менше 100 мм від вістря | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | - | + | - | - | - |
|  | На горизонтальній полиці шийки, утвореній при механічному обробленні робочої грані, на відстані 100 м від переднього торця вістряка | Порядковий номер загартування | + | - | - | - | - |
| Рейки рухомого осердя гострих хрестовин | Довга рейка осердя – на шийці з боку широкої підошви на відстані не менше 100 мм від переднього торця | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | - | + | - | - | - |
| Рамна рейка | На шийці, на відстані від 600 мм до 1000 мм від переднього торця з зовнішнього боку колії | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9 | - | + | - | - | - |
| Пачка підкладок, зв’язних штаб або інших деталей | Верхня деталь – на верхній поверхні6) | 2; 4; 5; 9 | - | + | - | - | - |
| Станина з важелями перевідного пристрою | Штаба – біля отворів для шурупів | 1 10 | - + | + - | - - | - - | - - |
| Тара з деталями | Стінка тари або бирка з фанери на зовнішній поверхні | 2; 4; 5; 9 | - | - | + | - | - |
| Тяги з'єднувальні і стрілочні | Верхня площина тяги, в 100 мм від осі одного із отворів | 10 | + | - | - | - | - |

Кінець таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сережки робочі і контрольні | На середині верхньої площини основи | 10 | + | - | - | - | - |
| 1) тільки для криволінійних хрестовин 2) допускається нанесення будь-яких елементів змісту марковання способом литва 3) допускається не виконувати при нанесенні цих елементів на бічну поверхню 4) допускається не наносити на взаємозамінних вузлах для правого та лівого переводів 5) для контррейки-протектора 6) допускається нанесення на бирці Примітка 1. Знак "+" означає, що маркування проводиться відповідним способом Примітка 2. Знак "-" означає, що маркування не проводиться відповідним способом |  |  |  |  |  |  |  |

В колонці 3 таблиці 2 зміст марковання наведено умовними цифрами, які означають:

  - 1 – порядковий номер виробу або його складових частин;

  - 2 – товарний знак або назва підприємства-виробника;

  - 3 – рік виготовлення (дві останні цифри);

  - 4 – тип рейок;

  - 5 – марка стрілки чи хрестовини, або номінальна величина кута пересічення колій;

  - 6 – напрямок бокової колії стрілки або гострої хрестовини з рухомим чи поворотним осердям, умовний напрямок контррейок, башмакоскидача або напрямок колії, що перетинає глухі пересічення з колією, відмінною по ширині (право або ліво, симетрично "Сим" або "С");

- 7 – наявність термозміцнення поверхні кочення – ПЗ, зміцнення поверхні кочення хрестовин електроімпульсним методом – ЕІ чи вибуховим методом – ВВ;

  - 8 – позначення розташування центра ваги виробу і його маси, кг;

  - 9 – позначення конструкторської документації виробу (чотири і більше перших знаків). Наноситься на вироби, щорічний обсяг виробництва яких не перевищує 30 комплектів, або на всі вироби на розгляд підприємства-виробника;

  - 10 – клеймо технічного контролю підприємства-виробника;

  - 11 – знаки відповідності (для сертифікованої продукції).

Крім того, на складових частинах виробів повинні бути нанесені додаткові знаки марковання, зазначені в конструкторській документації.

Для виробу, що пройшов сертифікаційні випробування, додатково наносять знак відповідності, графічне зображення якого наведено в ДСТУ 2296.

На складових частинах виробів, що постачаються окремо, допускається додаткове марковання.

Дрібні деталі маркують на бирці, що повинна бути прикріплена до тари, решту – умовними познаками підприємства-виробника.

4.6.3 Маркування виробів повинно виконуватися незмивною фарбою, ударним способом, при литті, штампуванні або формуванням, чи на табличці.

Знаки марковання повинні наноситися на суху чисту поверхню виробу. Поверхня виливок у зоні розміщення знаків повинна бути зачищена перед їх нанесенням ударним способом.

Висота знаків, які наносяться (найменша):

- фарбою – шрифт 40-Пр3 згідно з ГОСТ 26.020, для перевідного механізму – шрифт 20-Пр3 згідно з ГОСТ 26.020;

- ударним способом – шрифт 8Пр3 згідно з ГОСТ 26.008;

- штампуванням або формуванням – шрифт 8-Пр3 згідно з ГОСТ 26.008;

- литтям – 15 мм.

Опуклість литих знаків	– 3 мм.

4.6.4 На кожній деталі, що виготовлена з рейок шляхом їх поперечного різання, повинен бути нанесений номер плавки рейкопрокатного заводу відповідно до інструкції підприємства-виробника. Якщо на шийці деталі вказаний номер плавки, перенесення його на торець підошви не обов’язкове.

4.6.5 Бирка зі знаками марковання, яка виготовлена з фанери, повинна бути надійно прикріплена:

- до пачки підкладок – дротом діаметром від 1мм до 3 мм;

- до дерев'яного ящика – цвяхами.

Позначення центра ваги повинно бути нанесене на місці його фактичного розташування поперечною смугою шириною від 30 мм до 50 мм.

4.6.6 Транспортне марковання повинно містити: основні, додаткові й інформаційні написи відповідно до вимог ГОСТ 14192, ДСТУ ISO 780 і цього стандарту.

4.6.6.1 Транспортне марковання повинно бути нанесено на один з боків кожної одиниці тари по трафарету.

На не упакований в транспортну тару вантаж маркування наноситься на бирки з фанери, що повинні бути прикріплені до пачки підкладок і зв’язних штаб – дротом діаметром від 1 мм до 3 мм, до дерев'яного ящика – цвяхами.

Допускається на не упаковані вироби наносити маркування безпосередньо на виріб.

При постачанні виробів в межах України маркування виконується українською мовою, при постачанні за межі України – на мові, вказаній в договорі (контракті).

4.7 Пакування

4.7.1 	Вироби відвантажуються споживачу без паковання. Допускається пакування частин виробів у тару, що задовольняє вимогам безпечного транспортування і зберігання вантажів. Комплектування відвантажувальних місць повинно відповідати паспорту (формуляру) виробу і здійснюватися згідно з ГОСТ 23170.

4.7.2 Стрижні й різьбова частина болтів кріплення серг, тяг, болтів, що з'єднують рейки осердь, повинні бути змащені гарматним мастилом ГОСТ 19537.

Різьбова частина болтів повинна бути змащена мастилом осьовим "Л" згідно з ГОСТ 610 або сумішшю графіту згідно з ГОСТ 5279, або ГОСТ 5420 з мастилом осьовим "Л" згідно з ГОСТ 610, або сумішшю графіту з оливою індустріальною згідно з ГОСТ 20799 (відпрацьованою).

Верхня поверхня подушок стрілочних і місце розташування на рухомому поворотному осерді захвату робочої тяги і отвору для його болта повинна бути змащена мастилом осьовим "Л" згідно з ГОСТ 610 або оливою індустріальною згідно з ГОСТ 20799 (відпрацьованою).

Варіант тимчасового захисту ВЗ-О, варіант внутрішнього пакування                  ВУ-О згідно з ГОСТ 9.014, умови зберігання ОЖ1 – згідно з ГОСТ 15150.

4.7.3 Кожна рамна рейка із прилягаючим до неї вістряком  або литий вусовик з рухомим осердям тупої хрестовини повинні  бути щільно ув'язані дротом діаметром від 4 мм до 6 мм або скріплені за допомогою спеціальних пристосувань. Елементи кріплення повинні бути розташовані на дільницях прилягання вістряка до рамної рейки або рухомого осердя до литого вусовика:

- у двох місцях – стрілки або хрестовини марки 1/14 і крутіше;

- у чотирьох-п’яти місцях – стрілки марки 1/18 і пологіше.

Перше кріплення повинно бути розташоване у вістрі, а останнє – проти кінця острожки головки вістряка або рухомого осердя.

4.7.4 Кожен вусовик гострої хрестовини із прилягаючою до нього рейкою рухомого осердя  повинен бути щільно ув'язаний не менше, ніж у двох місцях. Елементи кріплення – відповідно до 4.7.3. Перше кріплення повинне розташовуватися у вістрі, останнє – у хвостовому кінці вусовика. Між вусовиком і рухомим осердям повинен бути щільно встановлений дерев'яний розпірний клин.

Містки, що розташовані під рухомим осердям, повинні бути щільно прив'язані дротом до рейок осердя.

Для забезпечення жорсткості відвантажувального місця до ув’язаного вузла гострої хрестовини з рухомим осердям повинні бути ув’язані рейкові рубки. Перевантаження хрестовин повинно бути виконано спеціальними траверсами підприємства-виробника.

4.7.5 Важелі стрілочних закладок повинні бути закріплені в  робочому положенні шляхом ув'язування петель важеля закладки й стрілочної підкладки дротом діаметром не менше 2 мм.

4.7.6 Частини, що прикріплюють на період транспортування до вузлів, повинні бути прив'язані дротом діаметром від 4 мм до 6 мм не менше ніж у двох місцях.

Складові частини, що відвантажуються пакетами, повинні бути ув’язані дротом діаметром не менше 6 мм.

4.7.7 Експлуатаційна документація на виріб повинна бути упакована
у водонепроникне пакування згідно з ГОСТ 16272.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1 При виготовленні, прийманні, транспортуванні, зберіганні, експлуатуванні й утилізуванні виробів повинна бути виключена загроза життю й здоров'ю людей, можливість виникнення аварій і катастроф, забезпечена безпека майна й охорона довкілля. Із цією метою повинні виконуватися наступні вимоги до організації виробництва.

5.2 Загальні вимоги до організації виробництва

5.2.1 Підприємство в цілому, його будівлі і споруди повинні відповідати вимогам ДСТУ 3273 і ГОСТ 12.1.004.

5.2.2 Будинки, споруди та інженерні мережі повинні пройти паспортизацію, періодично проходити обстеження відповідно до НПАОП 45.2-7.01.

5.2.3 Виробничі процеси повинні відповідати ГОСТ 12.3.002.

5.2.4 Технологічні процеси і обладнання повинні відповідати "Санітарним правилам організації технологічних процесів та гігієнічним вимогам до виробничого обладнання".

5.2.5 Виробниче обладнання повинно відповідати ГОСТ 12.2.003.

5.3 Вимоги до електроустаткування

5.3.1 Заземлення устаткування повинно відповідати вимогам                 ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.030, НПАОП 40.1-1.32 і "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ, изд. 6) [5].

5.3.2 Експлуатування електроустаткування повинно відповідати вимогам  НПАОП 40.1-1.21 і "Правилам технічного експлуатування електроустановок споживачів" (ПТЕ) [6].

5.4 Вимоги до організації робочих місць

5.4.1 Оснащення  робочих  місць  повинно  відповідати  ГОСТ 12.2.061 і ГОСТ 12.2.062.

5.4.2 Розташування й організація робочих місць повинні відповідати вимогам ергономіки згідно з ГОСТ 12.2.032 і ГОСТ 12.2.033.

5.4.3 Освітленість робочих місць повинна відповідати ДБН В.2.5-28 і РД 3215 [7].

5.4.4 Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати вимогам       ДСН 3.3.6.037 і ГОСТ 12.1.003.

5.4.5 Рівень вібрації на робочих місцях повинен відповідати вимогам     ДСН 3.3.6.039.

5.4.6 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

5.4.7 Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042.

5.4.8 Рівень напруженості електричних полів промислової частоти на робочих місцях повинен відповідати ГОСТ 12.1.002.

5.4.9 Рівень напруженості електромагнітних полів на робочих місцях повинен відповідати вимогам "Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань".

5.4.10 Улаштування вентиляції й ефективність роботи вентиляційних систем повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05 [8].

5.4.11 Для захисту органів дихання повинні застосовуватись засоби індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.028, для захисту органів зору – захисні окуляри ГОСТ 12.4.013.

5.4.12 Робочі місця повинні періодично проходити атестацію за умовами праці згідно з НПАОП 0.00-6.23.

5.5 Вимоги до персоналу

5.5.1 Усі працівники, задіяні в процесі виготовлення виробів, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно з "Положенням про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

5.5.2 Навчання й перевірка знань працівників з питань охорони праці повинні проводитися згідно з НПАОП 0.00-4.12.

5.5.3 Допуск жінок до робіт, пов'язаних з виготовленням, транспортуванням і зберіганням виробів, повинен здійснюватися з урахуванням "Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками" і "Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок".

5.5.4 Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям й іншими засобами індивідуального захисту повинно відповідати НПАОП 0.00-3.10.

5.6 Працівники повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно з СНиП 2.09.04 [9].

5.7 При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт повинні виконуватись вимоги ГОСТ 12.3.009, НПАОП 0.00-1.03 і НПАОП 63.21-1.22.

5.8 Пожежна безпека

5.8.1 Територія підприємства, виробничі й побутові приміщення повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001.

5.8.2 Легкозаймисті та горючі рідини, мастильні й обтиральні матеріали, хімічні речовини, які застосовуються в технологічних процесах і при обслуговуванні обладнання, повинні зберігатися в спеціально призначеній тарі в певних місцях згідно з НАПБ А.01.001.

5.8.3 Усі приміщення, технологічний транспорт і робочі місця повинні бути обстежені й віднесені до відповідної категорії по вибухо- і пожежобезпеці й відповідати вимогам ГОСТ 12.1.010.

5.8.4 Усі приміщення повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ 12.4.009.

Протипожежний інвентар і первинні засоби пожежогасіння повинні утримуватися в справному стані й розташовуватися у місцях з вільним доступом.

6 ВИМОГИ ОХОРОНИ довкілля, утилізування

6.1 При виготовленні, складанні, прийманні, контролюванні, транспортуванні і зберіганні виробів необхідно дотримуватись вимог Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони довкілля і екологічної безпеки.

6.2 При виготовленні виробів необхідно забезпечити комплекс заходів з охорони довкілля, які забезпечують дотримання гранично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) речовин, які забруднюють повітряне середовище населених пунктів; гранично допустимих скидів (ГДС), тимчасово погоджених скидів (ТПС) шкідливих речовин, затверджених регіональним управлінням екологічної безпеки; гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих речовин у водоймища, а також захист від шуму селітебної території.

6.3 Охорону довкілля забезпечують згідно з вимогами ГОСТ 17.0.04.

Технологічні процеси виготовлення виробів не повинні сприяти забрудненню атмосфери, поверхневих вод і ґрунту понад норм, передбачених ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 і СанПіН 42-128-4690 [10].

6.4 Порядок визначення найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій необхідно проводити згідно з вимогами ДСТУ 3910 (ГОСТ 17.9.1.1).

6.5 Викиди хімічних речовин в атмосферу повинні класифікуватись відповідно до ГОСТ 17.2.1.01 і відповідати вимогам ДСП 201 [11].

6.6 Контролювання викидів в атмосферу і максимально допустимих рівнів шкідливих речовин здійснюють згідно з вимогами ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [11].

6.7 Організація роботи з промисловими відходами повинна відповідати ДСанПіН 2.2.7.029 [12], утилізування відходів повинно проводитись відповідно до Закону України “Про відходи” і угод із спеціалізованими підприємствами, укладеними в установленому порядку.

6.8 Утилізування відходів виробництва та неякісних матеріалів і комплектуючих виробів проводять згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [12].

6.9 Вироби повинні відповідати вимогам безпеки, викладеним в експлуатаційній документації на виріб.

6.10 Підприємство-виробник повинно мати екологічний паспорт, який складається згідно з вимогами ГОСТ 17.0.0.04 і метрологічне забезпечення контролю забруднення атмосфери, поверхневих вод і ґрунту.

6.11 Вироби при виготовленні, транспортуванні, зберіганні та експлуатуванні на довкілля шкідливого впливу не чинять.

7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

7.1 Якість матеріалів, комплектуючих виробів, готових виробів і їх складових частин підлягає контролюванню службою технічного контролю (ВТК) підприємства-виробника, яке включає до себе вхідний контроль матеріалів і покупних комплектувальних виробів та випробування готових виробів і їх складових частин на відповідність вимогам конструкторській документації та цього стандарту. За результатами випробувань складається документ про приймання виробу.

7.2 Вхідний контроль матеріалів та покупних комплектувальних виробів, які постачаються вітчизняними та зарубіжними підприємствами, проводить підрозділ вхідного контролю, що входить до складу ВТК підприємства-виробника, згідно з ГОСТ 24297 за переліком продукції, що підлягає вхідному контролю, затвердженими в установленому порядку і чинними на підприємстві-виробнику.

7.3 Вироби підлягають наступним видам випробувань:

- приймально-здавальним;

- періодичним;

- експлуатаційним і динаміко-міцностним;

- типовим;

- сертифікаційним.

Витримка продукції при проведенні випробувань не передбачається.

Обсяги випробувань виробів наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 – Обсяги випробувань виробів

| Вид виробу | Пункти (підпункти) розділів стандарту |  | Види випробувань |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Технічні вимоги" | "Методи контролювання" | приймально-здавальні | періодичні | експлуатаційні і динаміко-міцностні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Переводи стрілочні всіх видів | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.19-4.4.21; 4.4.25-4.4.29; 4.4.31; 4.4.32 | 8.1; 8.2; 8.20; 8.21; 8.23-8.26; 8.29; 8.31; 8.40 | - | + | + |
| Переводи стрілочні одиночні безстикові | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.19-4.4.21; 4.4.25-4.4.29; 4.4.31-4.4.33 | 8.1; 8.2; 8.20; 8.21; 8.23-8.26; 8.29; 8.38; 8.40 | - | + | + |
| Пересічення глухі | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.19-4.4.21; 4.4.26; 4.4.28; 4.4.29; 4.4.31; 4.4.32 | 8.1; 8.2; 8.20; 8.21; 8.25; 8.26; 8.29; 8.31 | - | + | - |
| З’їзди одиночні й перехресні | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.19-4.4.21; 4.4.25-4.4.29; 4.4.31; 4.4.32 | 8.1; 8.2; 8.20; 8.21; 8.23-8.26; 8.29; 8.31; 8.40 | - | + | - |

Продовження таблиці 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пристрої зрівнювальні | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.22; 4.4.25; 4.4.26; 4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.12; 8.14; 8.16; 8.18; 8.22; 8.23; 8.29; 8.31 | - | + | - |
| Башмакоскидачі | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.2; 4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.12; 8.31 | - | + | - |
| Стрілки скидальні | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.19; 4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.21; 8.31 | - | + | - |
| Механізми перевідні ручні | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.17; 4.4.22 | 8.1; 8.2; 8.19; 8.22 | + | + | - |
| Хрестовини: - суцільнолиті гострі або тупі із приварними рейковими закінченнями; | ГОСТ 7370; 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.16; 4.3.20; 4.3.21; 4.3.24; 4.4.1; 4.4.8; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.22; 4.4.24; 4.4.29-4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.6; 8.12; 8.13; 8.16-8.18; 8.22; 8.26; 8.30; 8.31; 8.37 | + | + | - |
| - гострі з гнучким або гнучко-поворотним рухомим осердям; | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.3.15; 4.3.16; 4.3.21; 4.4.5-4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.22-4.4.27; 4.4.29-4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.6; 8.12; 8.13; 8.14-8.20; 8.22; 8.23; 8.26; 8.29-8.32; 8.40 | + | + | - |

Продовження таблиці 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - гострі з поворотним осердям; | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.3.15; 4.3.16; 4.3.21; 4.4.5-4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.22-4.4.27; 4.4.29-4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.6; 8.12; 8.13; 8.14-8.20; 8.22; 8.23; 8.26; 8.29-8.32; 8.40 | + | + | - |
| - тупі з рухомим осердям; | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.3.15; 4.3.16; 4.3.21; 4.4.5-4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.22-4.4.27; 4.4.29-4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.6; 8.12; 8.13; 8.14-8.20; 8.22; 8.23; 8.26; 8.29-8.32; 8.40 | + | + | - |
| - збірні з литим осердям | ГОСТ 7370; ГОСТ 28370; 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.16; 4.3.20; 4.3.21; 4.4.1; 4.4.4; 4.4.8-4.4.11; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.22; 4.4.23; 4.4.29-4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.12; 8.13; 8.17; 8.18; 8.22; 8.26; 8.30; 8.31 | + | + | - |
| Вістряки, рейки осердя, рухомі осердя | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.1; 4.3.2-4.3.7; 4.3.14; 4.3.20; 4.3.21 | 8.1; 8.2; 8.3; 8.9; 8.11; 8.13; 8.27; 8.32 | + | + | - |
| Вістряки або рейки осердя з приварними рейковими закінченнями | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.1; 4.3.2-4.3.7; 4.3.14; 4.3.20; 4.3.21; 4.3.25 | 8.1; 8.2; 8.3; 8.9; 8.11; 8.13; 8.27; 8.32; 8.37 | + | + | - |
| Рамні рейки з вістряками довжиною до 8,3 м | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.4.5-4.4.9; 4.4.11; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.22-4.4.25; 4.4.27; 4.4.30; 4.4.31 | 8.1; 8.2; 8.6; 8.14-8.16; 8.18-8.20; 8.22; 8.23; 8.30; 8.31; 8.40 | + | + | - |
| Рамні рейки | 3.1.; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.1-4.3.7; 4.3.20; 4.3.21 | 8.1; 8.2; 8.3; 8.9; 8.13; 8.27; 8.32 | + | + | - |

Продовження таблиці 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замки рейкові для розвідних та звідних мостів | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.19; 4.4.22 | 8.1; 8.2; 8.16; 8.18; 8.21; 8.22; 8.32 | + | + | - |
| Кріплення серг контрольних і робочих тяг | 4.1.1.1 | 8.1 | + | + | - |
| Стрілки стрілочних переводів: - звичайних; - симетричних; - криволінійних; - подвійних перехресних; | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.4.5-4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.22; 4.4.25; 4.4.27 | 8.1; 8.2; 8.14-8.16; 8.18-8.20; 8.21-8.23; 8.32; 8.40 | + | + | - |
| - з накладочним кріпленням кореневого стика і гнучким вістряком | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.4.5-4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.17; 4.4.18; 4.4.22; 4.4.25; 4.4.27; 4.4.29 | 8.1; 8.2; 8.14-8.16; 8.18-8.20; 8.21-8.23; 8.26; 8.32; 8.40 | + | + | - |
| Суцільнолиті хрестовини і осердя хрестовин марок 2/11 і крутіше | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.16; 4.4.8; 4.4.10; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.29 | 8.1; 8.2; 8.16-8.18; 8.26 | + | + | - |
| Рейка хрестовини з контррейкою | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.5; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.22; 4.4.23 | 8.1; 8.2; 8.9; 8.16; 8.18; 8.22 | + | + | - |

Кінець таблиці 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Башмакоскидач без рейки з контррейкою | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.4.2; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.22 | 8.1; 8.2; 8.12; 8.16; 8.18; 8.22; 8.32 | + | + | - |
| Пристрій зрівнювальний, вузол лівої чи правої ниток | 3.1; 3.2; 4.1.1.1; 4.3.7; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.14; 4.4.15; 4.4.22; 4.4.25; 4.4.26 | 8.1; 8.2; 8.12; 8.14; 8.16; 8.18; 8.22; 8.23; 8.29; 8.32 | + | + | - |
| Примітка 1. Знак "+" означає, що випробування проводиться Примітка 2. Знак "-" означає, що випробування не проводиться |  |  |  |  |  |

Залежно від характеру продукції на вимогу замовника можуть бути встановлені інші види випробувань, на які повинні бути розроблені та затверджені в установленому порядку конкретні програми і методики випробувань.

7.4 Приймально-здавальні випробування

7.4.1 Приймально-здавальним випробуванням повинен піддаватися кожен виріб чи його складова частина в остаточно зібраному стані.

7.4.2 Остаточно прийнятими ВТК і такими, що підлягають відвантаженню, вважаються вироби, що за результатами приймально-здавальних випробувань відповідають вимогам цього стандарту та конструкторській документації.

Якщо в процесі приймально-здавальних випробувань буде виявлена невідповідність вимогам цього стандарту та конструкторській документації, виріб вважають не витримавшим випробувань і повертають для усунення дефектів.

Після усунення дефектів вироби вдруге підлягають приймально-здавальним випробуванням у повному обсязі.

Результати повторних випробувань є остаточними. Вироби, дефекти яких не можуть бути усунуті, є остаточно забракованими.

7.4.3 Результати приймально-здавальних випробувань оформляють за формою, прийнятою на підприємстві-виробнику.

7.4.4 Висновок приймально-здавальних випробувань заносять до формуляра (паспорта) у розділ "Свідоцтво про приймання".

7.4.5 Достовірність позитивних результатів приймально-здавальних випробувань виробів на відповідність вимогам цього стандарту контролюється на підприємстві-виробнику інспекторами-приймальниками Головного управління колійного господарства Укрзалізниці, які призначаються на цю посаду наказом Начальника Головного управління колійного господарства Укрзалізниці і діють в межах посадових інструкцій, затверджених в установленому порядку.

7.5 Періодичні випробування

7.5.1 Випробування проводять на виробі, зібраному на відповідній підрейковій основі або випробувальному стенді, з метою визначення його відповідності вимогам цього стандарту, комплекту конструкторської документації та стабільності технологічного процесу виготовлення.

7.5.2 Періодичні випробування проводить підприємство-виробник разом із представником замовника, при необхідності, і розробника виробу.

7.5.3 Періодичні випробування вузлів виробів проводять тільки у випадку їх відвантаження окремими партіями (запасні частини або ремкомплекти).

7.5.4 Залежно від щорічного обсягу виробництва періодичні випробування виробів повинні проводитися:

- при обсязі виробництва менше 100 комплектів – один раз на три роки;

- при обсязі виробництва від 100 до 1000 комплектів – один раз на два роки;

- при обсязі виробництва більше 1000 комплектів – один раз на рік.

Об’єм випробувань – один комплект кожного найменування виробу.

7.5.5 Виріб вважається таким, що не витримав випробування, якщо за результатами випробувань буде встановлена невідповідність хоча б одній вимозі цього стандарту та конструкторській документації.

Підприємство-виробник повинно провести аналіз причин, що привели до незадовільних результатів випробувань, та вжити невідкладних заходів по їх усуненню і запобіганню їх повторення.

7.5.6 Вироби та їх складові частини, що не пройшли випробування, допускаються до випробувань вдруге після усунення дефектів.

7.5.7 Повторні випробування повинні проводитися в повному обсязі,  передбаченому цим стандартом для конкретного виду випробувань на подвійній кількості виробів. Результати повторних випробувань є остаточними. Вироби та їх складові частини, дефекти яких не можуть бути усунуті, вважаються забракованими.

7.5.8 Результати періодичних випробувань оформляють протоколом за формою, прийнятою на підприємстві-виробнику.

7.5.9 При отриманні позитивних результатів періодичних випробувань якість виробу вважається підтвердженою. Також вважається підтвердженою можливість подальшого їх виготовлення.

7.6 Експлуатаційні і динаміко-міцностні випробування

7.6.1 Експлуатаційним і динаміко-міцностним випробування піддаються модернізовані і знов спроектовані вироби з поліпшеними параметрами з метою перевірки показників якості.

7.6.2 Експлуатаційні випробування проводить підприємство-виробник із залученням організацій, перелік яких узгоджений замовником.

7.6.3 Порядок і обсяг експлуатаційних випробувань повинен відповідати програмі і методиці експлуатаційних випробувань, затверджених замовником.

7.6.4 Динаміко-міцностні випробування проводяться за вимогою замовника за програмою і методикою, затвердженою в установленому порядку.

7.6.5 Порядок і обсяг динаміко-міцностних випробувань встановлюються Укрзалізницею.

7.6.6 Підприємства Укрзалізниці, на яких будуть проводитись випробування, повинні забезпечити необхідні умови для їх проведення і підтвердити готовність до випробувань.

7.7 Типові випробування

7.7.1 Типові випробування виробу проводять у випадку зміни конструкції, технології виготовлення або матеріалів, що використовуються. Необхідність і обсяг проведення типових випробувань визначають розробник виробу і підприємство-виробник спільним рішенням.

7.7.2 Типові випробування проводить підприємство-виробник по програмі та методиці, розробленій на підприємстві-виробнику і затвердженій в установленому порядку за участю, при необхідності, розробника виробу та інших зацікавлених сторін.

7.7.3 Результати типових випробувань оформляють протоколом та актом в порядку, установленому на підприємстві-виробнику.

7.7.4 За результатами типових випробувань підприємство-виробник приймає рішення про внесення запропонованих змін у конструкторську або технологічну документацію.

7.8 Сертифікаційні випробування

7.8.1 Випробування продукції з метою сертифікації проводять випробувальні лабораторії (центри), визначені органом з сертифікації, що діє згідно з  ГСТУ 32.0.10.020.

8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮвання

8.1 Відповідність виробів вимогам розділу 4 контролюють візуально порівнянням з конструкторською документацією і із застосуванням засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), інструменту та оснащення, які наведені у додатку А. ЗВТ повинні бути повірені згідно з ДСТУ 2708.

8.2 Вимоги до матеріалів, зварних металоконструкцій, поковок та виливок за 4.2.1-4.2.15 перевіряють шляхом порівняння показників, наведених у сертифікатах відповідності підприємств-виробників цих матеріалів та комплектувальних виробів, з вимогами, встановленими в цьому стандарті.

8.3 Відхилення від перпендикулярності торців деталей з рейок за 4.3.1 контролюють за допомогою щупів шляхом вимірювання зазору між кутником перевірним УЛП-0-250 згідно з ГОСТ 3749 і найбільш віддаленою від кутника точкою торця рейки.

8.4 Висоту зони зрізу отворів у деталях зі штабового й листового прокату, що пробивають на пресах за 4.3.8 контролюють за допомогою лінійки з границею вимірювань від 0 мм до 500 мм згідно з ГОСТ 427 або штангенциркуля ШЦ-І-125-0,1 згідно з ГОСТ 166.

Розміри отворів у деталях зі штабового й листового прокату за 4.3.8 та відстань від грані круглих отворів під шурупи до краю деталей за 4.3.9 контролюють на верхній поверхні деталі шляхом вимірювання штангенциркулем                        ШЦ-І-125-0,1 згідно з ГОСТ 166.

8.5 Зсув осей отворів від номінального розташування за 4.3.8 визначають шляхом вимірювання від базових поверхонь, зазначених у кресленику, за допомогою штангенциркуля ШЦ-І-160-0,1 згідно з ГОСТ 166 або лінійки з границею вимірювання від 0 мм до 500 мм згідно з ГОСТ 427.

8.6 Наявність задирок на поверхнях деталей за 4.3.2, 4.3.10, 4.3.11 та 4.4.24, притуплення граней і крайків деталей виробів за 4.4.24 та отворів в них за 4.3.2 контролюється візуально, а висота задирок виміряється штангенциркулем ШЦ-І-125-0,1 згідно з ГОСТ 166.

При різанні на пресах деталей зі штабового й листового прокату наявність задирок, що не виходять за площину деталі,  не є бракувальною ознакою.

8.7 Відхилення від перпендикулярності торців деталі зі штабового й листового прокату за 4.3.12 визначається шляхом вимірювання зазору між кутником перевірним УЛП-0-250 згідно з ГОСТ 3749, одна грань якого прикладена до довгої сторони деталі, й найбільш віддаленої від кутника точкою торця деталі, що контролюється, за допомогою лінійки з границею вимірювання від              0 мм до 500 мм згідно з ГОСТ 427 або щупів.

8.8 Відхилення від площинності верхньої поверхні деталі зі штабового й листового прокату за 4.3.13 визначається за допомогою перевірної лінійки ШД-2-630 або ШП-2-630 згідно з ГОСТ 8026 і щупів. Допускається застосування лінійки довжиною не менше 500 мм, виготовленої та перевіреної в установленому порядку підприємством-виробником.

Лінійка прикладається до поверхонь, що контролюються у поздовжньому й діагональному напрямках і просвіт, якщо він є, вимірюють за допомогою щупа. Проводити контролювання дільниць поверхні на відстані до 100 мм від лінії зрізу деталі не допускається. Контролювання деталей довжиною понад 500 мм проводиться на ділянках поверхні довжиною 500 мм. Допускається контролювання деталі проводити після прикріплення її до деталей із рейок.

8.9 Контролювання відповідності деталей з рейок у частині прямолінійності, скрученості і якості поверхні за 4.3.3 проводиться згідно з ДСТУ 4344 або ГОСТ 18267, ГОСТ 18232, ГОСТ Р 51685 [2], ГОСТ 9960. Контролювання деталей,  вигнутих відповідно до конструкторської документації за 4.3.5, проводиться на рівномірних дільницях цих деталей.

8.10 Взаємне розташування конічної та прямокутної частин отвору для болтів з потайною головкою за 4.3.10 контролюється від базових поверхонь деталей за допомогою граничних шаблонів.

8.11 Відхилення від прямолінійності поверхні кочення й бічних робочих граней за 4.3.14 контролюється за допомогою перевірної лінійки ШД-2-1000 згідно з ГОСТ 8026 і щупів. Допускається застосування лінійки довжиною не менше 1000 мм, виготовленої та повіреної в установленому порядку підприємством-виробником.

Лінійка прикладається до поверхонь, що контролюються, у поздовжньому напрямку й просвіт, якщо він є, вимірюється за допомогою щупа. Для поверхонь довжиною понад 1000 мм контролювання проводиться на дільниці поверхні довжиною 1000 мм, при цьому лінійка переставляється не більш, ніж на половину її довжини.

8.12 Прямолінійність бічної робочої грані виробу по всій довжині за 4.3.15 та 4.4.1-4.4.3 визначається відповідно до методики підприємства-виробника. При контролюванні гострої хрестовини з рухомим осердям необхідно встановити у вістрі прокладку між гранню прилягання вусовика й робочою гранню осердя. Товщина прокладки повинна бути рівною величині укриття вістря осердя.

Прямолінійність у горизонтальній площині дільниці робочої грані зрівнювального пристрою в зоні зазначеної в конструкторській документації ширини колії, що змінюється, не контролюється.

8.13 Відхилення за величиною ухилів площин деталей із рейок, суцільнолитих хрестовин і вкладишів за 4.3.21 контролюється від базових поверхонь деталей за допомогою граничних шаблонів.

Ухил 1:20 на торцях робочих поверхонь рейкових закінчень суцільнолитих хрестовин контролюється візуально після пригонки до технологічних рубок при складанні.

8.14 Щільність прилягання бічних поверхонь виробів за 4.4.5 визначається шляхом вимірювання величини зазору за допомогою щупів. Довжина дільниці із допустимим зазором визначається за допомогою вимірювальних лінійки згідно з ГОСТ 427 або рулетки згідно з ДСТУ 4179. При контролюванні щільності прилягання допускається притиснення й запирання вістряка закладкою, якщо у вільному положенні зазор у вістрі вістряка складає не більше 3,0 мм.

8.15 Прилягання шийки вістряка, рухомого осердя або рейки осердя до упорної грані закладки й упорних накладок за 4.4.6 та 4.4.7 визначається шляхом вимірювання величини зазору за допомогою щупів 0,5 мм та 1,0 мм.

8.16 Обпирання деталей з рейок, хрестовин і вістряків на підкладки, містки і подушки за 4.4.8 та 4.4.9 визначається шляхом вимірювання зазору щупами. Дільниці верхньої поверхні містків на відстані до 100 мм від ліній зрізу не контролюються.

8.17 Глибина жолобів для проходу гребенів колісних пар в осердях збірних хрестовин за 4.3.16 контролюється від базових поверхонь непрохідним граничним шаблоном або штангенциркулем згідно з ГОСТ 166 і лінійкою вимірювальною згідно з ГОСТ 427.

8.18 Прилягання елементів суміжних поверхонь деталей за 4.4.10-4.4.15 контролюється за допомогою щупів 0,5 мм і 1,0 мм, що не повинні безперешкодно переміщуватись між цими поверхнями.

8.19 Безперешкодне переміщення вістряків і рухомих осердь хрестовин за 4.4.17 контролюється візуально, а величина їхнього переміщення визначається лінійкою з границею вимірювання від 0 мм до 500 мм згідно з ГОСТ 427, або штангенциркулем ШЦ-ІІ-250-0,1 згідно з ГОСТ 166, або штангенциркулем колійним ПШВ-1 згідно з ТУ 2-034-655 [14]. Величина переміщення контролюється по осі першої від торця вістряка робочої тяги.

8.20 Ширину жолобів або ординату в корені вістряків і рухомих осердь за 4.4.18 та 4.4.21 контролюють від базових поверхонь, зазначених на кресленику, за допомогою граничних шаблонів, або штангенциркулем згідно з ГОСТ 166, або штангенциркулем колійним ПШВ-1 згідно з ТУ 2-034-655 [14].

8.21 Ширину колії за 4.4.19 і відстань від робочої грані притиснутого вістряка до неробочої грані відведеного вістряка за 4.4.20 контролюють за допомогою колієвимірювального шаблона згідно з ТУ 2-00221190-023 [13] або за допомогою граничних шаблонів.

8.22 Степінь закручення гайок різьбових з'єднань за 4.4.22, вихід стрижня болта за гайку та розташування головок клемних болтів скріплень в прямокутних наскрізних пазах підкладок та містків за 4.4.23 контролюються візуально, а степінь закручення гайок кріплення закладок і тяг – шляхом перевірки безперешкодного переміщення цих деталей з одного крайнього положення в інше.

8.23 Взаємне розташування поверхонь головок елементів 4.4.25 контролюється за допомогою лінійки вимірювальної згідно з ГОСТ 427 і граничного шаблона або за допомогою штангенциркуля колійного ПШВ-1 згідно з                ТУ 2-034-655 [14], який повинен опиратися на головку рамних рейок стрілки або на поверхню кочення вусовика й рейки гострої хрестовини з рухомим осердям, або на поверхню кочення вусовиків тупих хрестовин. При цьому, точкою вістряка (рейки рухомого осердя, рамної рейки, рейки хрестовини тощо), що контролюється, повинна бути середина поверхні його головки. Точкою поверхні кочення вусовиків гострих хрестовин, що контролюється, повинна бути точка поверхні головки, яка знаходиться на відстані 36 мм від робочої грані осердя.

При наявності наскрізного зазору між подушкою й вістряком або гнучким рухомим, або поворотним осердям, його величина додається до обмірюваної величини при зниженні вістряка або осердя, або віднімається при їхньому завищенні.

8.24 Стикові зазори за 4.4.28 визначаються за допомогою штангенциркуля колійного ПШВ-1 згідно з ТУ 2-034-655 [14] або штангенциркуля                       ШЦ-І-125-0,1 згідно з ГОСТ 166.

8.25 Повна довжина виробів за 4.4.32 контролюється рулеткою вимірювальною згідно з ДСТУ 4179.

8.26 Розбіжність суміжних поверхонь у накладочних стиках за 4.4.29 контролюється за допомогою вимірювальної лінійки довжиною 500 мм згідно з ГОСТ 427 і щупів, або штангенциркулем ШЦ-І-125-0,1 згідно з ГОСТ 166. Для цього лінійка прикладається до виступаючої у стику поверхні й щупом або штангенциркулем вимірюється зазор між поверхнею деталі, що стикується, і лінійкою.

Непрямолінійність поверхонь кочення та бічних робочих граней зварних стиків контролюється за допомогою лінійки перевірної ШД-2 довжиною 1000 мм згідно з ГОСТ 8026 і щупів згідно з вимогами ТУ У 27.3-265241-37-1342, або ТУ У 27.1-26524137-1345, або ТУ У 35.2-30268559-150.

8.27 Глибина місцевих дефектів на механічно обробленій поверхні деталей з рейок за 4.3.4 і розміри фасок на отворах за 4.3.2 вимірюються штангенциркулем ШЦ І-125-0,1 згідно з ГОСТ 166.

8.28 Прилягання деталей за 4.4.5 визначається вимірюванням зазору за допомогою щупів, довжина дільниць з зазором контролюється лінійками вимірювальними згідно з ГОСТ 427.

8.29 Зазор між захватом і шийкою вусовика в хрестовинах з рухомим осердям за 4.4.26 контролюється щупом товщиною 5,0 мм і довжиною 100 мм при приляганні вістря осердя до головки вусовика.

8.30 Зміщення осей симетрії деталей за 4.4.30 контролюється за допомогою лінійки вимірювальної з границею вимірювання від 0 мм до 500 мм згідно з ГОСТ 427.

8.31 Зміщення осей підкладок уздовж рейкових деталей та хрестовин від номінального розташування за 4.4.31 контролюється рулеткою вимірювальною згідно з  ДСТУ 4179.

8.32 Вимоги до термозміцнення деталей та виробів за 4.3.7 контролюються згідно з методиками підприємства-виробника, ГОСТ 9012, ГОСТ 9013 та конструкторською документацією. Допускається використання переносних електронних твердомірів ТЭМП-2М, ТДМ-2 тощо.

8.33 Вимоги до поверхонь прилягання клем проміжних рейкових скріплень за 4.3.19 контролюються за допомогою кутника перевірного УЛП-0-250 згідно з ГОСТ 3749 і набору щупів.

8.34 Вимоги до усунення зварюванням дефектів виштампуваних реборд у підкладках за 4.3.23 контролюються візуально, геометричні розміри реборд вимірюють штангенциркулем ШЦ-І-125-0,1 згідно з ГОСТ 166.

8.35 Вимоги за 4.3.22 контролюються за допомогою граничних чи радіусних шаблонів підприємства-виробника.

8.36 Зазор між бічними поверхнями підошви рейки і ребордами підкладки за 4.4.16 контролюється за допомогою щупів.

8.37 Вимоги до контактного стикового зварювання гострих чи тупих хрестовин, вістряків та рейок осердя з рейковими закінченнями за 4.3.24 і 4.3.25 повинні контролюватись згідно з ТУ У 27.1-26524137-1345 та ТУ У 27.3-26524137-1342.

8.38 Вимоги до алюмінотермітного зварювання рейкових стиків безстикових стрілочних переводів і зрівнювальних пристроїв за 4.4.33 повинні контролюватись згідно з ТУ У 35.2-30268559-150.

8.39 Основні розміри збірних хрестовин з литим осердям марок 1/11 і 1/9 і їх контррейок за 4.4.4 контролюються за допомогою рулетки вимірювальної згідно з ДСТУ 4179, штангенциркуля колійного ПШВ-1 згідно з ТУ 2-034-655 [14], шнура або нитки товщиною не більше 2,5 мм, кутника перевірного             УЛП-0-250 згідно з ГОСТ 3749, щупів та граничних шаблонів підприємства-виробника.

8.40 Укриття вістряка у його передньому торці під головкою рамної рейки за 4.4.27 контролюється спеціальними шаблонами підприємства-виробника.

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування та зберігання виробу повинні проводитися згідно з ГОСТ 15150 і цього стандарту.

Умови транспортування, у залежності від дії кліматичних чинників навколишнього середовища, повинні відповідати групі 8 (ОЖЗ) згідно з                  ГОСТ 15150.

9.2 Виріб транспортується споживачу або на місце складування в частково розібраному виді в межах установленого габариту навантаження.

Транспортування проводиться всіма видами транспорту (залізничним, автомобільним, водним тощо) з обов'язковим дотриманням правил і вимог, що діють на даних видах транспорту.

9.3 Транспортування, навантаження, розвантаження і складування готових металоконструкцій виробу і його складових частин виконують в умовах, що виключають їх деформацію, механічні ушкодження й удари згідно з вимогами розроблених підприємством-виробником чи споживачем та затверджених в установленому порядку інструкцій, креслеників, схем тощо.

Скидання металоконструкцій виробів, тари з виробами або комплектуючими до них при їхньому розвантаженні і транспортування шляхом волочіння не допускається.

9.4 Розміщення й кріплення складових частин виробу на рухомому складі здійснюють відповідно до креслеників та схем, розроблених підприємством-виробником, узгоджених та затверджених в установленому порядку.

9.5 Готові вироби зберігають на спеціально відведених відкритих площадках. При зберіганні виробу в штабелях, між рядами повинні бути покладені дерев'яні прокладки, які повинні забезпечувати зазор між рядами не менше   40 мм.

9.6 Допускається зберігання хрестовин (збірних, суцільнолитих гострих і тупих) у штабелях, які покладені горизонтальними перехресними рядами без дерев'яних прокладок. Висота штабелів та розміри проходів між ними за 9.5 повинні відповідати вимогам розроблених підприємством-виробником або споживачем та затверджених в установленому порядку креслеників, інструкцій тощо.

10 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТування

10.1 Підготовка до монтажу, монтаж, налагодження та експлуатація повинні відповідати вимогам експлуатаційної і супровідної документації на укомплектовані вироби.

10.2 Група умов експлуатування – 7 згідно з ГОСТ 15150.

10.3 Вид кліматичного виконання – О1 згідно з ГОСТ 15150.

10.4 Температура навколишнього середовища від мінус 45 ºС до плюс 50 °С.

10.5 Відносна вологість повітря не більше 90 %.

10.6 Реакція середовища – агресивна (кислотна, лужна).

10.7 Обводнювання – тимчасове.

10.8 Укладання і експлуатація виробів повинні здійснюватися відповідно до діючих “Правил технічної експлуатації залізниць України” [1], “Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП/0138 [15] і НД, які затверджені в установленому порядку. Колісні пари рухомого складу, що експлуатується на залізничних лініях з укладеними на них виробами, повинні відповідати вимогам "Інструкції оглядачу вагонів" ЦВ-0043 [16].

10.9 Готовність виробів до використання після транспортування або зберігання повинна визначатися у всіх випадках шляхом порівняння комплекту брусів та елементів скріплень з даними комплектувальної відомості контрольного монтажу на брусах і перевіркою працездатності відповідно до вимог паспорта.

10.10 Укладання стрілочних переводів повинно проводитися механізованим способом.

10.11 Вимоги до технічного обслуговування і ремонту

10.11.1 Вид обслуговування – періодичний.

10.11.2 Питома сумарна трудомісткість технічного обслуговування й ремонтів повинна бути мінімальною. Обслуговування виробів повинно виконуватися монтерами колії, які мають кваліфікацію від другого до п’ятого розряду.

10.11.3 Періодичність проведення необхідних робіт і перелік заходів по обслуговуванню, а також кількість обслуговуючого персоналу і їх кваліфікація, установлюється "Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України" ЦП/0138 [15].

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1 Виробник гарантує відповідність якості виробів вимогам цього стандарту при дотриманні споживачем зазначених в ньому умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

11.2 Гарантійні строки зберігання та експлуатації виробів повинні встановлюватися підприємством-виробником і вказуватися в паспорті виробу.

11.3 При невідповідності колісних пар рухомого складу вимогам "Інструкції оглядачу вагонів" ЦВ-0043 [16] претензії споживача по прискореному зносу поверхонь кочення та бічних робочих граней вістряків, рухомих осердь та хрестовин не приймаються.

ДОДАТОК А

(рекомендований)

ПЕРЕЛІК

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАльної техніки, інструменту та оснащення, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ КОНТРОЛЮвання і ВИПРОБУВАНня

ТаблицяА.1

| Назва засобів вимірювальної техніки, інструменту та оснащення | # Познака документа | # Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | # 3 |
| Лінійка вимірювальна металева з діапазоном вимірювання від 0 мм до 500 мм або від 0 мм до 1000 мм | # ГОСТ 427-75 |  |
| Лінійка перевірна ШД-2-630 (1000), ШП-2-630 | # ГОСТ 8026-92 |  |
| Рулетка вимірювальна металева з діапазоном вимірювання від 0 м до 10 м | # ДСТУ 4179-2003 |  |
| Рулетка вимірювальна металева з діапазоном вимірювання від 0 м до 25 м | # ДСТУ 4179-2003 |  |
| Рулетка вимірювальна металева з діапазоном вимірювання від 0 м до 50 м | # ДСТУ 4179-2003 |  |
| Кутник перевірний УЛП-0-250 90º типу VІІ або VІІІ, висотою 250 мм | # ГОСТ 3749-77 | # Клас точності 2 |
| # Штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1 | # ГОСТ 166-89 |  |
| Штангенциркуль ШЦ-I-160-0,1 | # ГОСТ 166-89 |  |
| # Штангенциркуль ШЦ-II-150-0,1 | # ГОСТ 166-89 |  |
| # Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 | # ГОСТ 166-89 |  |
| Штангенциркуль ШЦ-II-630-0,1 | # ГОСТ 166-89 |  |
| Штангенциркуль ШЦ-II-800-0,1 | # ГОСТ 166-89 |  |
| Штангенциркуль ШЦ-II-1000-0,1 | # ГОСТ 166-89 |  |
| Штангенциркуль колійний ПШВ-1 | # ТУ 2-034-655-83 |  |
| Твердомір переносний електрон-ний ТЭМП-2М (ТДМ-2) |  |  |
| Шнур або нитка товщиною не більше 2,5 мм |  |  |
| Щупи-200, набір 4 | # ТУ 2-034-0221197-011-91 | # Клас точності 2 |

Кінець таблиці А.1

| 1 | # 2 | # 3 |
| --- | --- | --- |
| Шаблон колієвимірювальний | # ТУ 2-00221190-023-95 |  |
| Шаблони радіусні підприємства-виробника |  |  |
| Граничні шаблони підприємства-виробника |  |  |
| # Спеціальна лінійка підприємства-виробника |  |  |
| Спеціальні шаблони підприємства-виробника |  |  |
| Еталони шорсткості поверхонь підприємства-виробника |  |  |
| Щуп спеціальний товщиною 5,0 мм, довжиною 100 мм |  |  |
| # Примітка. Допускається використовувати інші засоби вимірювальної техніки, інструмент та оснащення класу точності не нижче зазначеного в цьому стандарті. |  |  |

Додаток Б

(довідковий)

Бібліографія

1 Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411.

2 ГОСТ Р 51685-2000 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия.

3 ТУ 32 ЦП 803-94 Рельсы остряковые. Групповые технические условия.

4 ТУ 32 ЦП 804-94 Рельсы усовиковые типа УР65. Технические условия.

5 Правила устройства электроустановок (ПУЭ, изд. 6).

6 Правила технічного експлуатування електроустановок споживачів (ПТЕ).

7 Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту                               (РД-3215-91), затверджені наказом Міністерства шляхів СРСР від 25.04.91.

8 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

9 СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

10 СанПіН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених пунктів.

11 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами).

12 ДСанПіН 2.2.7-029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоровя населення.

13 ТУ 2-00221190-023-95 Шаблон путеизмерительный. Технические условия.

14 ТУ 2-034-655-83 Штангенциркуль путевой типа ПШВ-1.

15 ЦП/0138 Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України.

16 ЦВ-0043 Інструкція оглядачу вагонів.

Код УКНД__________________________________________________________

класифікаційні угруповання (згідно з ДК 004)

Ключові слова: з'єднання, пересічення, залізнична колія, перевід стрілочний, стрілка, хрестовина, рейка, вістряк, контррейка, осердя

| Начальник Державного підприємства "Науково-конструкторське, технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці" ____________________________________________________ Керівник організації-розробника та її назва (керівник розробки) | _______________________________ особистий підпис | В.В. Говоруха |
| --- | --- | --- |
|  | "___" _________2007 р. |  |
| Головний технолог Державного підприємства "Науково-конструкторське, технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці" ____________________________________________________ Відповідальний виконавець, посада | _______________________________ особистий підпис | В.С. Старух |
|  | "___" _________2007 р. |  |
| Начальник відділу наукових досліджень, методів розрахунків та впровадження розроблень у виробництво Державного підприємства "Науково-конструкторське, технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці" ____________________________________________________ Виконавець, посада | _______________________________ особистий підпис | А.А. Татуревич |
|  | "___" _________2007 р. |  |